** *Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор***

*Ђ. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056;* [www.toplana.rs](http://www.toplana.rs/)

Комисија за јавну набавку

Број: 6140

Бор, 28.07.2020. године

**Одговори Комисије за јавну набавку на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку резервних делова и материјала ЈНВВ 1.1.2/2020**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.68/15) Комисија за ЈНВВ 1.1.2/2020 на захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, а који гласи:

7- PREVOJNE ROLNE M9-414

     Potrebno je definisati zahteve za cementaciju.( tvrdoća i dubina cementacije)

9- ZAVESICA ZAUSTAVLJAČA ŠLJAKE

     Definisati površine koje se obrađuju.

10- ZAVRTANJ  E.S.P.01/3

     Definisati materijal od kog se izrađuje zavrtanj i koja je zatezna čvrstoća

- Da li postoji mogućnost zamene materijala č.1206 u materijal č.1204 ;

- Da li postoji mogućnost zamene materijala cevi u kvalitetu č.1214 u materijal č.0361;

- Da li postoji mogućnost zamene materijala cevi u kvalitetu  ø20/č.1330/ u  materijal č.1530.

Комисија за јавну набавку је дала следећи одговор:

Prevojne rolne M9-414: Cementirati na dubinu 0,5mm, tvrdoća 230HB

Zavesice zaustavljača trake: Rupu Ø23mm, otvor u gornjem delu Ø20mm i bočne strane

Zavrtanj E.S.P.01/3: Č 0545 σm=700Mpa

Može zamena za gore navedene materijale.

 Комисија за јавну набавку

Резервних делова и материјала ЈНВВ 1.1.2/2020